Abéa

Abéa lisse pour sol intérieur

Série Abéa effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse – 9,5 mm d'épaisseur

Formats : 20x120 cm rectifié

Coloris : Cendre – Craie – Lin - Miel

Classement UPEC : U4 P2 E3 C2. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés pour extérieur assortis disponibles.

Plinthe droite assortie

Abéa Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Abéa Outdoor Plus effet bois, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 30x120 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Cendre – Lin – Miel

Classement UPEC F+ : Dossier UPEC en cours (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux pour intérieur assortis disponibles.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.