Cast

Cast pour sol intérieur

Série Cast effet pierre de Vals, finition lisse et structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm, 10x60 cm) – 8,5 mm (45x45 cm)

Formats : Lisse et structuré : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié - 45x45 cm – 10x60 cm rectifié

Coloris : Cast

Classement UPEC (lisse et structuré):  U4 P3 E3 C2 (30x60cm), U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45cm).

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :

- Lisse : R10 (équivalent à PC10)

- Structuré : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :

- Structuré : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

Cast Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Cast Outdoor Plus, finition structuré antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 45x90 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90  cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Cast

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.