# Jasper

Série Jasper effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm

Coloris : Ivoire – Malt – Gris

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris.

Plinthe droite assortie