# Moon

Série Moon effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,5 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié

Coloris : Fer

Classement UPEC :  U4 P4+ E3 C2

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Jusqu'à 6 (Fer) et 7 (Anthracite) points LEED

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Plinthe droite assortie