# No Name

Série No Name, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (60x60 cm) – 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 45x45 cm

Coloris : Elégance

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2

Valeur LRV : 7,1

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Plinthe droite assortie