Racines

Racines pour sol intérieur

Série Racines effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 80x80 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 20x20 cm rectifié – composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié (Natural) – 10x60 rectifié (Natural)

Coloris : Clair

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm) – Dossier UPEC en cours (80x80 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

Racines Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Racines Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 80x80 cm rectifié Outdoor Plus – 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90 cm rectifié Outdoor Plus – Composition modulaire 60x90 cm + 60x60 cm + 30x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Clair - Doré

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2 (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.