# Style

Série Style effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Monocuisson – 6,6 mm d'épaisseur

Formats : 30x30 cm

Coloris : Ivoire – Beige – Gris – Fumé

Résistance à l’abrasion de surface (ISO 10545 – 7) : PEI 5 (Ivoire) – PEI 4 (Beige, Gris) – PEI 3 (Fumé)

Classement UPEC : U3s P3 E3 C2 (Ivoire) – U3 P3 E3 C2 (Beige, Gris) – U2s P3 E3 C2 (Fumé)

LRV : 50,9 (Ivoire) – 17,5 (Fumé)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie