# Talm

## Talm lisse pour sol intérieur

Série Talm, finition lisse pour intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié –30x60 cm rectifié - 45x45 cm

Coloris : Ivoire – Taupe – Gris – Plomb - Métal

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 et 45x45) – U4 P3 E3 C2 (30x60)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 5 coloris.

Plinthe droite assortie

## Talm lisse pour mur intérieur

Série Talm, finition lisse pour revêtement mur intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x45 cm rectifié

Coloris : Ivoire – Taupe – Gris – Métal

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.