# Azimut

## Azimut pour sol intérieur

Série Azimut, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,5 mm d'épaisseur (60x60 cm et 30x60 cm) et 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié - 45x45 cm

Coloris : Clair – Chaud – Froid - Foncé

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (30x60 cm et 45x45 cm) - U4 P4+ E3 C2 (60x60 cm).

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris : Clair, Chaud, Froid, Foncé

Plinthe droite assortie

## Azimut lisse pour mur intérieur

Série Azimut, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x45 cm rectifié

Coloris : Clair – Chaud – Foncé

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris : Clair, Chaud, Foncé

## Azimut Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Azimut Outdoor Plus, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Chaud – Froid

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris (Chaud, Froid).

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.