Iridium

Iridium lisse

Série Iridium, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Monocuisson – 6,6 mm d'épaisseur

Format : 30x30 cm

Coloris : Opale, Perle, Acier, Plomb, Anthracite, Ecru, Chamois, Noisette, Tabac, Brun, Mauve, Cyclamen, Pourpre, Saphyr, Ciel, Bleu, Citrus, Mandarin, Carmin, Menthe, Pomme, Prairie

Classement UPEC :

| Couleur | UPEC | Couleur | UPEC | Couleur | UPEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acier | U2sP3E3C2 | Ecru | U3P3E3C2 | Pomme | U3P3E3C2 |
| Anthracite | U2P3E3C2 | Noisette | U2sP3E3C2 | Tabac | U2P3E3C2 |
| Ciel | U2sP3E3C2 | Opale | U3sP3E3C2 | Perle | U3P3E3C2 |
| Citrus | U3P3E3C2 |  |  |  |  |

Valeurs LRV :

| Couleur | LRV |
| --- | --- |
| Ciel | 46,8 |
| Ecru | 68,3 |
| Noisette | 38,1 |
| Opale | 76,7 |
| Perle | 60,0 |
| Pomme | 52,5 |

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 10 coloris.