Losa

Losa pour sol intérieur

Série Losa effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 60x120 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 15x60 cm rectifié – 10x60 cm rectifié – 5x60 cm rectifié – Composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié.

Coloris : Calcite – Dacite – Dolomite – Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.

Plinthe droite assortie

Losa structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Losa effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – Composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié.

Coloris : Calcite – Dacite – Dolomite – Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.

Plinthe droite assortie

Losa Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Losa Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x120 cm rectifié Outdoor Plus – 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Natural - Light

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2 (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.