# Standard

Série Standard ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame technique – 7,6 mm d'épaisseur

Formats : 30x30 cm

Finitions : Lisse – Antidérapant Pastilles Carrés – Antidérapant Pointe de Diamant – Antidérapant Structuré – Antidérapant Corindonné

Coloris : 010 Porphyré Sable Noir - 030 Porphyré Rose Noir - 050 Porphyré Blanc Noir - 060 Porphyré Gris Clair Gris Foncé - 150 Porphyré Gris Foncé - 217 Porphyré Bleu - 230 Uni Blanc Crème - 414 Granité Blanc - 415 Porphyré Gris

Gamme :

|  |  |  |  | 30x30 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ep. 7,6 mm |
| Couleur | Finition | DIN 51130 | DIN 51097 | U4P4E3C2 |
| 010 Porph. Sable Noir | Lisse | R10 |  | • |
| 030 Porph. Rose Noir | Lisse | R10 |  | • |
| 050 Porph. Blanc Noir | Lisse | R10 |  | • |
|  | Past. Carrés AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Pte de Diamant AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Structuré AD | R11 | A+B+C | • |
|  | Corindonné AD | R13 | A+B+C | • |
| 060 P. Gris Cl Gris Fon. | Lisse | R10 |  | • |
| 150 Porph. Gris Foncé | Lisse | R10 |  | • |
| 217 Porph. Bleu | Lisse | R10 |  | • |
| 230 Uni Blanc Crème | Lisse | R10 |  | • |
|  | Past. Carrés AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Pte de Diamant AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Structuré AD | R11 | A+B+C | • |
|  | Corindonné AD | R13 | A+B+C | • |
| 414 Granité Blanc | Lisse | R10 |  | • |
| 415 Porph. Gris | Lisse | R10 |  | • |
|  | Past. Carrés AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Pte de Diamant AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Structuré AD | R11 | A+B+C | • |
|  | Corindonné AD | R13 | A+B+C | • |

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux podotactiles assortis disponibles

Plinthes droites, à gorge et à talon assorties