# Teranga

## Teranga pour sol intérieur

Série Teranga effet béton, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur

Formats : 120x120 cm rectifié – 80x80 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié

Coloris : Fer – Greige – Ivoire – Perle

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 60X60 cm rectifié - U4 P3 E3 C2 30X60 cm rectifié - 80x80 cm Dossier UPEC en cours

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

## Teranga Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Teranga Outdoor Plus effet béton, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 80x80 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Greige – Ivoire – Perle

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Carreaux lisses pour intérieur en assortiment.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.