# Vertige

## Vertige lisse pour sol intérieur

Série Vertige effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm

Coloris : Blanc – Gris – Taupe – Anthracite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris

Plinthe droite assortie

## Vertige lisse pour mur intérieur

Série Vertige, finition lisse pour revêtement mur intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x45 cm rectifié

Coloris : Blanc – Gris – Taupe – Anthracite

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.